< 식품용 기구 및 용기·포장 공전 > - 재질별 시료 필요량

염화비닐수지(PVC) 폴리에틸렌(PE)/폴리프로필렌(PP) 폴리스티렌(PS) 폴리염화비닐리덴(PVDC) 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 페놀수지(PF) 멜라민수지(MF) 요소수지(UF) 폴리아세탈(POM) 아크릴(Acryl)수지 폴리아미드(PA), 폴리메틸펜텐(PMP) 폴리카보네이트(PC) 폴리비닐알콜(PVA) 폴리우레탄(PU) 폴리부텐(PB-1) 아크릴로니트릴부타디엔스티렌(ABS) 아크릴로니트릴스티렌(AS) 폴리메타크릴스티렌(MS) 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT) 폴리아릴설폰(PASF) 폴리아릴레이트(PAR) 히드록시부틸폴리에스테르(HBP) 폴리아크릴로니트릴(PAN) 불소수지(FR) 폴리페닐렌에테르(PPE) 이오노머수지(Ionomer) 에틸렌초산비닐(EVA) 메틸메타크릴레이트 - 아크릴로니트릴 - 부타디엔 – 스티렌(MABS) 폴리에틸렌나프탈레이트(PEN) 에폭시수지(Epoxy) 폴리페닐렌설파이드(PPS) 폴리에테르설폰(PES) 폴리시크로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트(PCT) 폴리이미드(PI) 폴리에테르에테르케톤(PEEK) 폴리락타이드(PLA) : 전분을 함유하지 않은 경우 폴리부틸렌숙시네이트-아디페이드(PBSA) : 전분을 함유하지 않은 경우 경화폴리에스터수지(Cross-linked polyester resin), 가공셀룰로스제, 고무제, 종이제, 전분제	-부피 200 mL 이상 6개, 100 mL 이하 12개 -면적 (30ⅹ30)㎝이상 2장 -가스켓 병마개 : 병마개 10개 + 병 10개

금속제	비도장 금속/금속관 3개, 도장 금속/금속관 10개
목재류	6개
유리, 도자기, 법랑 또는 옹기류	100 ㎤(mL) 이상 2개, 100 ㎤(mL) 이하 3개