숙련도시험 참가요강

【PT-2019-26 섬유제품의 역학시험】

01.002(섬유 및 관련제품)

한국인정기구 숙련도시험 프로그램

한국인정기구  Korea Laboratory Accreditation Scheme

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2019-26, 섬유제품의 역학시험】

본 숙련도시험에 참가한 시험기관들은 원활한 시험분석을 위하여 아래의 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

◌ 본 숙련도시험 프로그램은 섬유제품의 역학시험을 수행하는 시험기관의 시험능력 비교 및 수행도 평가를 통한 시험기관 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질보증 등에 목적이 있다.

2. 참가 요건

◌ KOLAS 공인 및 비공인 시험기관과 그 외 일반 산업체의 시험기관 등을 대상으로 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 기관

◌ 참가 신청은 선착순이며 시료가 부족한 경우 신청 접수기간 이전에 접수가 마감될 수 있다.

※ 본 프로그램은 숙련도시험운영기관(PTP)이 자체적으로 운영하는 것으로 시험기관이 자율적으로 참가할 수 있으며 숙련도시험 참여 실적으로 인정된다.

3. 참가신청방법 및 일정

◌ 본 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 KCL 숙련도시험 홈페이지(http://www.kcl.re.kr/pt)

를 통해 11월 15일까지 숙련도시험운영기관에 참가신청을 접수하여야 한다.

◌ 본 프로그램의 진행일정(예상)은 <표 1>과 같으나 사정에 따라 다소 조정될 수 있다.

<표 1> PT-2019-26 예상 일정

내 용	일 정	주 체	비고
신청접수	공지 ~ 11월 15일	참가기관, 운영기관
시료배포	11월 21일까지	운영기관	일괄배송
시료수령증 송부	수령 후 3일내	참가기관	홈페이지 업로드
시험실시	시험기관 자유	참가기관
결과보고	12월 5일 자정까지	참가기관	홈페이지 업로드 일자 기준
참가자에게 결과공지	2020년 1월 31일	운영기관

※ 마감 기한 내 결과보고를 제출하지 않을 경우 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있음.

4. 숙련도시험물

4.1 형태 및 내용물

◌ 3 종류의 숙련도 시험편은 직물 형태로 공급된다. 각 시험편은 A, B, C로 표기되어 있으며,  제공된 시험편을 사용하여 질량, 인장강도, 인열강도 시험을 실시해야 한다.

4.2. 수령 및 보고

◌ 각 참가기관은 숙련도시험물을 수령하는 즉시 내용물의 수량, 종류와 파손여부를 확인한 후 3일 이내 “수령증(붙임 1)”을 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 업로드(서명이 된 pdf 스캔본)하여야 한다.

5. 시험방법 및 항목

5.1 각 시험항목별 시험방법은 아래의 규격에 따른다.

시험항목	시료명	시험규격
질량	시료 A	KS K 0514 천의 무게 측정 방법 : 작은 시험편법
인장강도	시료 B	KS K 0520 텍스타일 - 천의 인장 성질 - 인장 강도 및 신도 측정: 그래브법 ISO 13934-2 Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method
인열강도	시료 C	KS K ISO 13937-2 텍스타일 - 천의 인열 성질 - 제2부: 바지 모양 시험편의 인열 강도 측정(싱글 인열법)

- 모든 시험 항목을 참여하는 것이 원칙이나 “KOLAS 인정 범위에 벗어나거나”, “수행 가능한 시험이 아닐 경우”에는 해당되는 항목만 선택하여 참여 가능하다.

- 시험방법은 위 시험규격 외에 시험기관에서 일상적으로 사용하는 국제규격, 국가규격, 단체규격 및 유효성이 검증된 방법 등을 사용할 수 있다.

- 숙련도시험은 필요한 경우 운영기관인 KCL의 참관 하에 진행될 수 있다.

5.2 인장강도 시험의 시험조건은 인장속도 50 ㎜/min, 파지거리 100 ㎜, 시험편의 폭은 (100 ± 2) ㎜ 로 하며 로드셀과 인장 시험용 그립을 연결하는 커플링은 flexible type을 사용하는 것을 기본으로 하며 rigid type 커플링을 사용하여 시험하는 경우 시험 결과에 사용하는 커플링의 type을 부기해야 한다. 정속 신장식 시험기(C.R.E Type)이외의 시험기를 사용한 경우 사용 시험기기의 종류를 부기해야 한다.

5.3 인열강도 시험조건은 인장속도 100 ㎜/min, 파지거리 100 ㎜, 시험편의 폭은 (50 ± 1) ㎜, 길이 (200 ± 2) ㎜ 로 하며 정속 신장식 시험기(C.R.E Type)만을 사용하여 시험하여야 한다. 결과의 계산은 사용하는 장비의 종류에 따라 아래와 같이 계산한다.

5.3.1 차트를 사용하는 경우에는 첫 피크에서 마지막 피크까지의 피크 궤적을 나비가 동등하게 4 개의 영역으로 나누고 첫 번째 영역은 계산에서 제외한다. 남은 3 개의 각 영역에서 최대값 2 개와 최소값 2 개를 찾아 표시한다. 계산에 적합한 피크는 최소 10%의 강도의 증가나 감소가 발생된 것으로 한다. 각 시험편에 대해 선택된 12 개 피크의 평균값을 뉴턴(N) 단위로 계산한다.

5.3.2 전자장비(프로그램)를 사용하는 경우 기록된 처음과 마지막 피크 사이의 인열 거리를 나비가 동등하게 4 개의 영역으로 나누고 첫 번째 영역은 계산에서 제외한다. 나머지 3 개 영역의 모든 피크를 선택한다. 계산에 적합한 피크는 최소 10 %의 강도의 증가나 감소가 발생하는 것으로 한다. 선택된 모든 피크로부터 시험편의 평균값을 뉴턴(N) 단위로 계산한다.

5.3.3 차트를 사용한 피크의 선택과 계산에 대한 참고사항은 아래와 같다.

6. 시험 시 주의사항

◌ 숙련도시험물 수령 후 훼손여부를 반드시 확인한다.

◌ 숙련도시험물은 시료 개봉 후, 바로 시험을 실시한다.

7. 결과보고 시 유의사항

◌ “KCL 숙련도시험 홈페이지(www.kcl.re.kr/pt) 접속 → 숙련도시험 참가 → 진행현황 및 참가실적 조회 → 결과보고서 제출” 순으로 이동하여 아래 문서를 제출한다.

① 결과보고서(hwp 파일)

② 결과보고서(pdf 파일 - 반드시 서명 포함)

③ 추가 관련 서류(Raw Data, 측정불확도 산출보고서 등)

◌ 결과보고 마감 기한까지 결과보고서(붙임 2)를 작성하여 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 제출하며 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 결과보고서 상에서 요구하는 모든 데이터를 필히 기입

- 시험결과를 포함하여 시험과 관련된 사항(시험방법, 사용장비 등)을 상세히 기술할 것

- 한글(hwp) 파일 및 시험자/책임자 자필 서명을 포함한 스캔(pdf) 파일 동시 제출

- 결과보고서 제출 시 raw data 필수 첨부

- 파일용량이 10MB를 초과하여 업로드가 불가한 경우 임의의 파일을 업로드한 후 운영기관 이메일(kcl-pt@kcl.re.kr)로 결과보고 파일을 송부하고 운영기관에 전화 연락할 것

◌ 마감 기한 내 결과보고를 제출하지 않을 경우 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있다.

7. 숙련도시험결과의 수행도 평가방법

◌ 아래와 같이 z score(또는 robust z score)에 기초하여 수행도를 평가한다. 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법([eqn: z prime] score 등)으로 수행도 평가를 실시할 수 있다.

[eqn: z _{i} = {(x _{i} -`x _{pt} )} over {sigma _{pt}}]

[eqn: x _{i}] : 참가기관 측정결과, [eqn: x _{pt}] : 설정값, [eqn: sigma _{pt}] : 숙련도시험표준편차

시험기관의 수행도 평가는 z 값에 대하여 다음의 기준을 적용한다.

[eqn: LEFT | z RIGHT | ` LEQ `2.0]	만족

[eqn: 2.0`<` LEFT | z RIGHT | `<`3.0]	의심

[eqn: LEFT | z RIGHT | ` GEQ `3.0]	불만족

이때 불만족한 결과값을 이상값이라 한다.

8. 연락처

◌ KOLAS 숙련도시험 운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 이용성
② 전 화	: 02-3415-8869
③ E - mail	: lys@kcl.re.kr
④ 주 소	: (06711) 서울특별시 서초구 남부순환로319길 7 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영팀

붙임 1)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2019-26, 섬유제품의 역학시험】

▣ 수 령 증

숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여 참가 시험기관은 시료를 수령하는 즉시 이 서식을 작성하여 홈페이지에 업로드 해주시기 바랍니다.(서명이 포함된 스캔 파일)

-. KOLAS 숙련도시험운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 이용성
② 전 화	: 02-3415-8869

PT-2019-26 “섬유제품의 역학시험”시료를 정히 수령합니다.

-. 시료 수령일	20 . . .
-. 시료 번호	PT-2019-( )-( )-( )
-. 시료가 시험을 수행하기에 적합한가?		예 / 아니오
-. 코멘트 사항
-. 시료 수령기관
-. 시료 수령인(서명)	(서명)
-. 담당자 전화번호

붙임 2)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2019-26, 섬유제품의 역학시험】

▣ 숙련도시험 결과보고서

시험소 코드	기입하지마시오

1. 참가시험기관의 일반현황

참가시험기관명
담당부서

2. 숙련도시료의 시험 결과

시험항목		1회	2회	3회	4회	5회	평균값	불확도 (신뢰수준 95%, k= )	시험방법
질량(g/m2)
인장강도 (N)	경사
	위사
인열강도 (N)	경사
	위사

※ 각 시험항목에 대한 측정결과의 단위는 참가기관 임의로 변경할 수 없음.

※ 각 시험결과의 표시는 질량은 소수점 1 자리까지, 인장강도는 KS K 0520 10항(결과의 계산)을 따르며, 인열강도는 유효숫자 2 자리까지 표시함. (잘못된 시험결과 표시를 할 경우 불이익이 발생할 수 있음)

※ 측정불확도는 측정결과의 표현과 같은 자리수로 표기하며 별도의 요구가 없는 한 약 95 %의 신뢰수준으로 표시함.

※ raw data를 필수로 제출함

3. 시험과 관련된 사항

- 사용장비

장비명	제작사	모델	측정범위 및 검출한계	교정일자

- 시험조건

· 측정 시 시험실 온/습도 :  온도            ℃,  상대습도            %

4. 숙련도시험 프로그램에 대한 의견(시료, 측정, 제안사항 등)

5. 시험기간 :  20  년   월   일

시험자	(서명) 전화 :
기술책임자/승인자	(서명) 전화 :

작성일자 :

6. 측정불확도 평가 (별첨 가능)

※ ‘2. 숙련도시료의 시험 결과’ 항목에 ISO guide 98-3(측정불확도 표현지침서) 등에 따라 산출한 확장불확도를 포함하여야 함.

-. 측정불확도 추정보고서는 단위를 명확하게 기술하며, 성분별로 다음과 같은 과정을 반드시 구분하여 작성할 것

가. 측정량의 관계모델식(수학적 모델식)

나. 입력량의 표준불확도(인자별 구분)

다. 합성표준불확도

라. 유효자유도계산 및 확장불확도(포함인자 및 측정량의 표기)

-. 불확도 추정 총괄표 작성 (시험항목별 작성)

※ 본 불확도 추정양식은 하나의 예시이며, 기관 내에 자체 양식이 있을 경우 이를 이용하여 보고하여도 무방함. 단, 본 양식의 내용이 모두 포함되어 있어야 함.

○ 측정량 및 측정값
○ 측정량의 관계 모델식 ※ 각 기호에 대한 설명을 기입하시오.
주요인자별 표준불확도 산출
기호	불확도요인		단위	측정값		표준불확도		확률분포		불확도 기여도(%)*	유효 자유도
예) M	예) 장비교정		g	...		...		정규분포		10	∞
합성표준불확도						유효자유도			포함인자(k)
확장불확도						신뢰수준

* 기여율은 합성표준불확도에 대한 각 표준불확도의 백분율로서 계산은 다음과 같다.

[eqn: {(c _{x _{i}} TIMES u(x _{i} )) ^{2}} over {(u _{c} (y)) ^{2}} TIMES 100(%)]